Phare 2003 ESC - 2003/004-379/05.31

Wzmocnienie konkurencyjności regionu pomorskiego poprzez rozwój innowacji i technologii dla przedsiębiorczości -

Pomorski Park Technologiczny

Specyfikacje Techniczne
Phare 2003 ESC - 2003/004-379/05.31

Wzmocnienie konkurencyjności regionu pomorskiego poprzez rozwój innowacji i technologii dla przedsiębiorczości -

Pomorski Park Technologiczny

Specyfikacje Techniczne
Budynek Usług Kulturalno-Oświatowych 

Świetlica Wiejska - Żelisławki

Specyfikacje Techniczne

S 01.02 ZBROJENIE BETONU

331.
Wstęp


331.1.
Przedmiot ST


331.2.
Zakres stosowania ST


331.3.
Zakres robót objętych ST


331.4.
Określenia podstawowe


331.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót


332.
Materiały


332.1.
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej


342.2.
Magazynowanie stali zbrojeniowej


343.
Sprzęt


344.
Transport


345.
Wykonanie robót


345.1.
Wykonywanie zbrojenia


355.2.
Montaż


356.
Kontrola jakości robót


357.
Obmiar robót


368.
Odbiór robót


368.1.
Ogólne zasady odbioru robót


368.2.
Rodzaje odbiorów


368.2.1.
Odbiór dostawy stali


368.2.2.
Odbiór zmontowanego zbrojenia


379.
Podstawa płatności


379.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.


379.2.
Cena jednostki obmiarowej


3710.
Przepisy związane




1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wy​konania i odbioru stali zbrojeniowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak​towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożli​wiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robót wchodzi przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrą​głymi gładkimi ze stali A-0 , przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali i A-III (34GS) 

dla następujących elementów konstrukcyjnych:

· ław i stóp fundamentowych

· monolitycznych płyt stropów i schodów

· monolitycznych słupów

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST.S 00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgod​ność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaga​nia dotyczące robót podano w ST.S 00.00. Wymagania ogólne.
2. Materiały

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023/06:1989. Główne pręty w kon​strukcjach żelbetowych ze stali:

· 34GS (AIII) – zbrojenie główne wszystkich elementów konstrukcyjnych 

· St3Sx (A0) – zbrojenie rozdzielcze oraz strzemiona we wszystkich elemen​tach konstrukcyjnych

Dostawa stali:

Inżynier, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wy​konawcy odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach oraz siatkach na pod​stawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

· znak wytwórcy,

· gatunek stali,

· numer wyrobu lub partii,

· znak obróbki cieplnej,

· cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach meta​lo​wych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu,

· średnicę nominalną,

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek zawiera następujące kryteria:

· na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłusz​czów, farb lub innych zanieczyszczeń,

· odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mie​ścić się w granicach określonych dla danej klasy stali w normach przedmioto​wych,

· pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii pro​stej większego niż 5mm na 1 m długości pręta.

2.1. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepusz​czalnym, na pod​łożu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

3. Sprzęt

Roboty zbrojarskie można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaak​ceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcie trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Pręty przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, np. lampami lutowniczymi aż do całkowi​tego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wypro​stowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej na​leży je prostować. 

Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie.

Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać z zachowaniem postanowień normy PN‑91/S‑10042. 

5.2. Montaż

Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbro​jenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN‑91/S‑10042. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim o grubo​ści 1mm dla prętów do 12mm średnicy, i 1.5mm dla prętów ponad 12mm. Można je też zgrzewać lub spawać. 

6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabeto​nowania w betonie polega na sprawdzeniu zgodności z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi, a także wypełnieniem założeń przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakości.

Następujące kryteria dokładności montażu zbrojenia będą przedmiotem kon​troli:

	Parametr
	Zakresy tolerancji
	Dopuszczalna
odchyłka

	Cięcia prętów

(L – długość pręta wg projektu)
	dla L<6.0m

dla L>6.0m
	20mm

30mm

	Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia określonego w projekcie)
	dla L<0.5m

dla 0.5m<L<1.5m

dla L>1.5m
	10mm

15mm

20mm

	Usytuowanie prętów

otulenie (zmiana wymiaru w sto​sunku do wymagań projektu)
	
	<5mm

	odchylenie plusowe (h – jest całko​witą grubością elementu)
	dla h<0.5m

dla 0.5m<h<1.5m

dla h>1.5m
	10mm

15mm

20mm

	odstępy pomiędzy sąsiednimi rów​noległymi prętami (a – jest odległo​ścią projektowaną pomiędzy po​wierzchniami przyległych prętów)
	a<0.05m

a<0.20m

a<0.40m

a>0.40m
	5mm

10mm

20mm

30mm

	odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbro​jenia (b – oznacza całkowitą grubość lub szerokość elementu)
	b<0.25m

b<0.50m

b<1.5m

b>1.5m
	10mm

15mm

20mm

30mm


7. Obmiar robót

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia t.j. teoretyczną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałko​wego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji.

Ilości przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robót.

Jednostką obmiarową jest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót Zanikają​cych wg zasad

ujętych w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania ogólne.

8.2. Rodzaje odbiorów

8.2.1. Odbiór dostawy stali

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 

Zaświadczenie to powinno zawierać:

· znak wytwórcy,

· średnicę nominalną,

· gatunek stali,

· numer wyrobu lub partii,

· znak obróbki cieplnej.

· cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalo​wych dla każdej wiązki prętów.

8.2.2. Odbiór zmontowanego zbrojenia

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy,

· Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami ro​bo​czymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji,

· Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

· Zgodność kształtu prętów,

· Zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,

· Rozstaw strzemion,

· Prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,

· Zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.S 00.00. "Wyma​gania ogólne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wy​prostowanie, gięcie, przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład" przy użyciu drutu wiązałkowego oraz montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Do​kumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza plac budowy.

W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich roz​biórką.

10. Przepisy związane

1. PN‑63/B‑06251 Roboty betonowe i żelbetowe.

2. PN‑91/H‑04310 Próba statyczna rozciągania metali .

3. PN‑89/H‑84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

4. PN‑82/H‑93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

5. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

S.01.02 ZBROJENIE BETONU

37
S.01.02 ZBROJENIE BETONU

42
S.01.02 ZBROJENIE BETONU

37

